2024版金相专业版分析软件

金相分析软件是为金相检验而开发的一套专业计算机软件系统，它的基本原理是：用光学接口、视频采集等硬件设备，从金相显微镜采集得到金相图片，按照金相标准，对图片进行处理和分析，得到相关检验结果。

| G18Cr4V淬火后晶粒度 | 贝氏体含量测定 | 低碳变形钢珠光体组织 | 灰铸铁金相-珠光体 | 灰铸铁金相-石墨分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸造碳钢金相-显微组织 | 铸造铝硅合金磷变质 | 灰铸铁过冷石墨含量 | 铸造铝硅合金过烧 | 碳钢石墨化评级 |
| 平均晶粒度测定 | 渗氮层深度测定疏松检验 | 马氏体针叶长度评级 | 石墨球化率评级 | 工具钢大块碳化物评级 |

- 硬件

- 数码CCD   500万像素，彩色, 1/2-inch（选配）                                      1个

- 专用接口 （选配）                                                         1个

- 加密狗、 U盘                                                            各1个

- 软件

该软件软件功能强大，金相标准模块齐全为最新标准，其主要功能如下：

- 自动评级：

本软件以金相检验标准为依据，开发出了百余个类别四百余种软件功能模块，软件模块清单见附件。本软件模块的评级方式有以下三种：

自动评级：软件可自动得出最终分析结果；

辅助评级：软件可得出和分析结果有一定联系的参数；

比较评级：将采集下来的试样图像和标准图库进行比较，人工作出结果判断。

⒉ 新建报告：

软件可自动生成电子报告文档，并提供报告的保存和打印功能。

⒊ 打开报告：

打开并浏览已经保存的报告文件。

⒋ 几何测量：

本软件提供了“直线”、“矩形”、“圆”、“多边形”、“角度”等多种测量工具及测量方法，可完成长度、面积、角度等测量工作。

⒌ 查看图库：

用户可选择查看本软件收录的所有金相图谱，本软件金相图谱由用户提供原始资料，由我方录入。

⒍ 定倍打印：

可一次装入多副图片，并可对其进行图像处理，设置说明文字和打印版面，进而生成一份适合各种行业特殊要求的报告文件。

2023版金相软件模块清单

| 检验类别 | 模块名称 |
| --- | --- |
| - 金属平均晶粒度 (GB 6394-2017) | 【001】面积法…GB 6394-2017（8.2） |
|  | 【002】截点法…GB 6394-2017（8.3） |
|  | 【003】比较法…GB 6394-2017（8.1） |
| - 金属平均晶粒度 (ASTM) | 【004】其他金属和合金平均晶粒度检测的详细信息…ASTM_E930_99(2007) |
|  | 【005】双重晶粒尺寸特征化试验方法标准_面积分数评定比较图…ASTM_E1181_2002 |
|  | 【006】双重晶粒尺寸特征化试验方法标准_Al.双重晶粒尺寸类型显微照片…ASTM_E1181_2002 |
|  | 【007】双重晶粒尺寸特征化试验方法标准_Xl.双重晶粒尺寸类型显微照片…ASTM_E1181_2002 |
|  | 【008】双重晶粒尺寸特征化试验方法标准_X2.统计学确定晶粒尺寸分布程序应用…ASTM_E1181_2002 |
| - 钢.表观晶粒尺寸的显微测定（ISO 643:2019） | 【009】钢.表观晶粒尺寸的显微测定(面积法)…EN ISO 643:2019 |
|  | 【010】钢.表观晶粒尺寸的显微测定(截线法)…EN ISO 643:2019 |
| - 非金属夹杂物评定 （GB/T 10561-2005） | 【011】钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法…GB/T 10561-2005/ISO 4967:2013 |
| - 非金属夹杂物（ASTM） | 【012】钢中夹杂物含量的评定方法_ 方法A（最差视场法）…ASTM_E45_2018a |
|  | 【013】钢中夹杂物含量的评定方法_方法D（低夹杂物含量法）…ASTM_E45_2018a |
|  | 【014】钢中夹杂物含量的评定方法_方法E…ASTM_E45_2018a |
| - 非金属夹杂物评定（DIN） | 【015】金相检验方法.用金相图对优质钢的非金属杂质作显微检查…DIN_50602_1985 |
| - 贵金属氧化亚铜金相检验（GB 3490-83） | 【016】贵金属氧化亚铜金相检验…GB 3490-83 |
| - 脱碳层（GB/T224-2019） | 【017】钢的脱碳层深度测定法…GB/T 224-2019 |
| - 低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法（GB/T 4335-2013） | 【018】晶粒延伸度…GB/T 4335-2013 |
| - 不锈钢相面积含量测定 （GB 6401-86） | 【019】不锈钢相面积含量测定…GB 6401-86 |
| - 灰铸铁金相 （GB 7216-2023） | 【020】石墨分布形状…GB 7216-2023（4.1） |
|  | 【021】石墨长度…GB 7216-2023（4.2） |
|  | 【022】石墨长度（自动分析）…GB 7216-2023（4.2） |
|  | 【023】珠光体数量…GB 7216_2023（4.3） |
|  | 【024】碳化物数量…GB 7216-2023（4.4） |
|  | 【025】磷共晶数量…GB 7216-2023（4.5） |
|  | 【026】共晶团数量…GB 7216-2023（4.6） |
|  | 【027】磷共晶类型…GB 7216-2023（附录A） |
| - 定量金相测定方法 （GB/T 15749-2008） | 【028】定量金相测定方法 |
| - 钢的显微组织评定方法 （GB/T 13299-91） | 【029】游离渗碳体组织分析 |
|  | 【030】低碳变形钢的珠光体组织分析 |
|  | 【031】带状组织分析 |
|  | 【032】魏氏组织分析 |
|  | 【033】屈氏体含量计算…SG-1979 |
| - 汽车渗碳齿轮金相检验（QC/T 262-1999） | 【034】马氏体针叶长度评级 |
|  | 【035】碳化物评级 |
|  | 【036】残余奥氏体评级 |
|  | 【037】奥氏体含量测定 |
|  | 【038】马氏体针叶长度评级（测量法） |
| - 球墨铸铁金相检验 （GB 9441-2021） | 【039】球化分级…GB 9441-2021(4.1) |
|  | 【040】石墨大小分级…GB 9441-2021(4.2) |
|  | 【041】珠光体数量（适合珠光体较少时）GB 9441-2021(4.3) |
|  | 【042】珠光体数量（适合珠光体较多时）GB 9441-2021(4.3) |
|  | 【043】分散分布的铁素体…GB 9441-2021(4.4) |
|  | 【044】磷共晶数量…GB 9441-2021(4.5) |
|  | 【045】碳化物数量…GB 9441-2021(4.6) |
|  | 【046】石墨球数…GB 9441-2021(4.7) |
|  | 【047】铁素体和珠光体数量分级（含石墨、渗碳体百分比）…GB 9441-2021 |
| - 高碳铬不锈钢滚动轴承零件热处理技术条件（JB/T 1460-2002） | 【048】第一级别图 退火孪晶组织 |
|  | 【049】第二级别图 淬回火组织 |
|  | 【050】第三级别图 断口组织 |
| - 铸造铝合金金相 （JB/T 7946-2017） | 【051】铸造铝硅合金纳变质…JB/T7946.1-2017 |
|  | 【052】铸造亚共晶铝硅合金和共晶铝硅合金锶变质…JB/T7946.1-2017 |
|  | 【053】铸造亚共晶铝硅合金锑变质…JB/T7946.1-2017 |
|  | 【054】铸造共晶铝硅合金磷变质…JB/T7946.1-2017 |
|  | 【055】铸造过共晶铝硅合金磷变质…JB/T7946.1-2017 |
|  | 【056】铸造铝硅合金过烧…JB/T7946.2-2017 |
|  | 【057】铸造铝合金针孔…JB/T7946.3-2017 |
|  | 【058】铸造铝铜合金晶粒度…JB/T7946.4-2017 |
| - 高速工具钢（GB9942-88） | 【059】高速工具钢_大截面锻制钢材_共晶碳化物 |
| - 变形铝及铝合金制品组织检验方法_第1部分_显微组织检验方法（GB/T3246.1-2012） | 【060】阳极化制膜 |
|  | 【061】铝合金过烧组织的判别 |
|  | 【062】高温氧化 |
|  | 【063】包覆层 |
|  | 【064】铜扩散 |
|  | 【065】晶粒度尺寸的测定_比较法 |
|  | 【066】晶粒度尺寸的测定_平面晶粒计算法 |
|  | 【067】晶粒度尺寸的测定_截距法 |
| - 钢材断口检验法 （GB 1814-79） | 【068】钢材断口检验法 |
| - 一般工程用铸造碳钢（GB 8493-87） | 【069】显微组织 |
|  | 【070】混有珠光体的铁素体晶粒度 |
|  | 【071】非金属夹杂物级别的评定 |
| - 电力行业标准（DL/T） | 【072】火电厂用12Cr1MoV 钢球化评级标准_铁素体加珠光体球化组织特征（DL/T 773-2016） |
|  | 【073】火电厂用12Cr1MoV 钢球化评级标准_铁素体加贝氏体或贝氏体球化组织特征（DL/T 773-2016） |
|  | 【074】碳钢__石墨化评级（DL/T 786-2001） |
|  | 【075】20号钢__珠光体球化评级（DL/T 674-1999） |
|  | 【076】15CrMo钢__珠光体球化评级（DL/T 787-2001） |
|  | 【077】电站用2.25Cr-1Mo钢球化评级标准（DL/T 999-2006） |
|  | 【078】18Cr-8Ni系列奥氏体不锈钢锅炉管显微组织老化评级标准 (DL/T_1422_2015) |
|  | 【079】火力发电厂高温紧固件技术导则（DL/T 439-2006） |
| - 硬质合金金相检验（GB 3488-1983） | 【080】硬质合金__碳化物晶粒度测定 |
|  | 【081】硬质合金__孔隙度和非化合碳的金相测定 |
| - 内燃机_活塞销_金相检验(JB/T 8118.2-2001) | 【082】马氏体分级 |
|  | 【083】碳化物分级 |
| - 钢的感应淬火（GB 5617-2005） | 【084】钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定（GB 5617-2005） |
| - 钢件感应淬火 （JB/T 9204-2008） | 【085】钢件感应淬火金相检验 |
| - 珠光体球墨铸铁零件金相检验（JB/T 9205-2008） | 【086】珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验 |
|  | 【087】珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验__硬化层深度的检验 |
| - 钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验（GB 11354-2005） | 【088】原始组织的检验 |
|  | 【089】渗氮层深度测定 |
|  | 【090】渗氮层脆性检验 |
|  | 【091】渗氮层疏松检验 |
|  | 【092】渗氮扩散层中氮化物检验 |
| - 铁基粉末冶金烧结制品金相标准 （JB/T 2798-1999） | 【093】珠光体 |
|  | 【094】渗碳体 |
| - 可锻铸铁金相检验（GB/T 25746-2010） | 【095】石墨形状 |
|  | 【096】石墨形状分级 |
|  | 【097】石墨分布 |
|  | 【098】石墨颗数 |
|  | 【099】珠光体形状 |
|  | 【100】珠光体残余量分级 |
|  | 【101】渗碳体残余量分级 |
|  | 【102】表皮层厚度 |
| - 内燃机进排气门金相检验（JB/T 8188.2-1999） | 【103】奥氏体晶粒度〈按 GB 6394 标准〉 |
|  | 【104】游离铁素体 |
|  | 【105】奥氏体耐热钢层状析出物 |
| - 蠕墨铸铁金相 （JB/T 3829-1999） | 【106】石墨形态…JB/T 3829-1999 |
|  | 【107】蠕化率…JB/T 3829-1999 |
|  | 【108】珠光体数量…JB/T 3829-1999 |
|  | 【109】蠕墨铸铁金相__磷共晶类型…JB/T 3829-1999 |
|  | 【110】磷共晶数量…JB/T 3829-1999 |
|  | 【111】碳化物类型…JB/T 3829-1999 |
|  | 【112】碳化物数量…JB/T 3829-1999 |
| - 蠕墨铸铁金相检验 （GB/T 26656-2011） | 【113】蠕墨铸铁金相检验_蠕化率分级 GB/T 26656-2011 |
|  | 【114】蠕墨铸铁金相检验_珠光体数量分级 GB/T 26656-2011 |
|  | 【115】蠕墨铸铁金相检验_磷共晶数量分级 GB/T 26656-2011 |
|  | 【116】蠕墨铸铁金相检验_碳化物数量分级 GB/T 26656-2011 |
|  | 【117】蠕墨铸铁金相检验_石墨形态 GB/T 26656-2011 |
| - 内燃机单体铸造活塞环金相检验（JB/T 6016.1-2008） | 【118】石墨的评级 |
|  | 【119】磷共晶的分布评级 |
|  | 【120】磷共晶大小的评级 |
|  | 【121】磷共晶复合物的评级 |
|  | 【122】游离铁素体的评级 |
|  | 【123】珠光体的评级 |
| - 内燃机球墨铸铁活塞 环金相检验 （JB/T 6016.3-2008） | 【124】第一级别图_石墨球化率评级 |
|  | 【125】第二级别图__石墨大小评级 |
|  | 【126】第三级别图_游离铁素体评级 |
| - 汽车摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验（QC/T 555-2000） | 【127】石墨类别 |
|  | 【128】游离铁素体类别 |
|  | 【129】磷共晶分布与网孔 |
|  | 【130】磷共晶大小 |
|  | 【131】磷共晶复合物 |
|  | 【132】基体组织 |
| - 汽车摩托车发动机球墨铸铁活塞环金相标准（QC/T 284-1999） | 【133】石墨球化率 |
|  | 【134】石墨大小与数量 |
|  | 【135】游离铁素体 |
|  | 【136】游离渗碳体、碳化物和磷共晶 |
| - 钢质模锻件、金相组织评级图及评定方法（GB/T 13320-2007） | 【137】中碳结构钢正火组织 |
|  | 【138】渗碳钢正火组织 |
|  | 【139】调质钢调质组织 |
| - 滚动轴承_高碳铬轴承钢零件热处理技术条件（JB/T 1255-2014） | 【140】第一级别图_退火组织 |
|  | 【141】第二级别图_淬回火马氏体组织 |
|  | 【142】第三级别图_淬回火屈氏体组织 |
|  | 【143】第四级别图_网状碳化物 |
|  | 【144】第五级别图_贝氏体淬火组织 |
| - 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定（GB 5617-85） | 【145】钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定…GB 5617-85 |
| - 珠光体面积百分比含量测定(QB JC-01-2003) | 【146】珠光体面积百分比含量测定QB JC-01-2003 |
| - 高碳铬轴承钢金相检验（GB/T 18254-2016） | 【147】第1评级图_中心疏松 |
|  | 【148】第2评级图_一般疏松 |
|  | 【149】第3评级图_锭型偏析 |
|  | 【150】第4评级图_中心偏析 |
|  | 【151】第5评级图_显微组织 |
|  | 【152】第6评级图_球化退火碳化物网状 |
|  | 【153】第7评级图_热扎（锻）、软化退火碳化物网状 |
|  | 【154】第8评级图_碳化物带状 |
|  | 【155】第9评级图_碳化物液析 |
|  | 【156】第10评级图_显微孔隙 |
| - 柴油机喷油嘴偶件、喷油泵柱塞偶件、喷油泵出油阀偶件金相检验（JB/T 9730-1999） | 【157】GCr15钢精密偶件金相检验_马氏体分级_第一级别图 |
|  | 【158】合金结构钢针阀体渗碳、热处理_碳化物_第二级别图 |
|  | 【159】合金结构钢针阀体渗碳、热处理_马氏体及残余奥氏体_第三级别图 |
|  | 【160】W6Mo5Cr4V2、W18Cr4V钢针阀金相检验_淬火后晶粒度_第四级别图 |
|  | 【161】W6Mo5Cr4V2、W18Cr4V钢针阀金相检验_过热程度_第五级别图 |
| - 硬质合金显微组织的金相测定第2部分：WC晶粒尺寸的测量(GB/T 3488.2-2018/ISO 4499-2:2008) | 【162】硬质合金显微组织的金相测定第2部分：WC晶粒尺寸的测量…GB/T 3488.2-2018/ISO 4499-2:2008 |
| - 低、中碳钢球化体评级（JB/T 5074-2007） | 【163】低碳结构钢及低碳合金结构钢球化体分级 |
|  | 【164】中碳结构钢球化体分级 |
|  | 【165】中碳合金结构钢球化体分级 |
| - 汽车感应淬火零件金相检验(QC/T 502-1999) | 【166】 汽车感应淬火零件金相检验QC/T 502-1999 |
| - 结构钢低倍组织缺陷评级图(GB/T 1979-2001) | 【167】结构钢低倍组织缺陷评级图GB/T 1979-2001 |
| - 薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件显微组织检测 (JB/T 7710-2007) | 【168】薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件显微组织检测…JB/T 7710-2007 |
| - 汽车渗碳齿轮金相检验(JB 1673-75) | 【169】汽车渗碳齿轮金相检验…JB 1673-75 |
| - 合金工具钢(GB/T 1299-2000) | 【170】合金工具钢 …GB/T 1299-2000 |
| - 柴油机喷油泵、喷油器总成主要零件金相检验（JB 5175-2006） | 【171】碳化物分级 |
|  | 【172】马氏体和奥氏体分级 |
|  | 【173】有效硬化层深度测量 |
|  | 【174】喷油器体金相检验 |
| - 汽车碳氮共渗齿轮金相检验（JB 2782-79） | 【175】碳氮化合物分级 |
|  | 【176】马氏体及残余奥氏体分级 |
|  | 【177】心部铁素体分级 |
|  | 【178】碳氮共渗层测试图 |
| - 稀土镁球墨铸铁等温淬火金相标准（JB 3021-81） | 【179】组织形态 |
|  | 【180】下贝氏体分级 |
|  | 【181】上贝氏体分级 |
|  | 【182】白区数量分级 |
|  | 【183】铁素体数量分级 |
| - 铸造铝硅合金变质（GB 10849-89） | 【184】钠变质 |
|  | 【185】磷变质 |
| - 中碳钢与中碳合金结构钢（JB/T 9211-2008） | 【186】中碳钢与中碳合金结构钢_马氏体等级 |
| - 钢的共晶碳化物不均匀度评定法（GB/T 14979-94） | 【187】钢的共晶碳化物不均匀度评定法 |
| - 金属和合金的腐蚀-奥氏体及铁素体-奥氏体（双相）不锈钢晶间腐蚀试验方法（GB/T 4334-2020） | 【188】金属和合金的腐蚀-奥氏体及铁素体-奥氏体（双相）不锈钢晶间腐蚀试验方法 |
| - 铸造铝硅合金过烧（GB 10850-89） | 【189】铸造铝硅合金过烧 |
| - 铸造铝合金针孔（GB 10851-89） | 【190】铸造铝合金针孔 |
| - 碳素工具钢（GB/T 1298-2008） | 【191】碳素工具钢＿第一级别图＿珠光体 |
|  | 【192】碳素工具钢＿第二级别图＿碳化物 |
| - 变形镁合金显微组织检验方法（GB/T 4296-2004） | 【193】比较法 |
|  | 【194】截线法 |
|  | 【195】平面晶粒计算法 |
| - 变形镁合金低倍组织检验方法（GB/T 4297-2004） | 【196】变形镁合金低倍组织检验方法 |
| - α-β钛合金金高低倍组织检验方法（GB 5168-2008） | 【197】α-β钛合金金高低倍组织检验方法 |
| - 内燃机铸造铝活塞金相检验（JB/T 6289-2005） | 【198】分散性孔洞评定 |
|  | 【199】集中性孔洞评定 |
|  | 【200】共晶铝-硅合金(钠盐变质)评定 |
|  | 【201】共晶铝-硅合金(磷变质)评定 |
|  | 【202】铝-硅-铜-镁合金显微组织评定 |
|  | 【203】鱼骨状铁相夹杂物评定 |
|  | 【204】针状铁相夹杂物评定 |
| - 内燃机_汽缸套_第2部分_高磷铸铁金相检验（JB/T 5082.2-2011） | 【205】第一级别图_石墨评级 |
|  | 【206】第二级别图_磷共晶网孔评级 |
|  | 【207】第三级别图_磷共晶分布状的评级 |
|  | 【208】第四级别图_复合物磷共晶的评级 |
|  | 【209】第五级别图_游离渗碳体含量的评级 |
|  | 【210】第六级别图_游离铁素体含量的评级 |
| - 内燃机硼铸铁气缸套_金相检验（JB/T 5082.1-2008） | 【211】第一级别图_石墨的评级 |
|  | 【212】第二级别图_硬度相分布及数量的评级 |
|  | 【213】第三级别图_硬度相呈聚集状，枝晶状分布评级 |
|  | 【214】第四级别图_硬度相大小评级 |
|  | 【215】第五级别图_含硼复合物的组织评级 |
|  | 【216】第六级别图_含硼渗碳体评级 |
|  | 【217】第六级别图_含硼莱氏体评级 |
|  | 【218】第七级别图_基体中游离铁素体的评级 |
|  | 【219】内燃机硼铸铁气缸套__含硼莱氏体评级（取色法） |
| - 火电厂金相检验与评定技术导则(DL/T 884-2004) | 【220】10CrMo910钢蠕变损伤评定级别图 |
|  | 【221】T91钢组织老化评定级别图 |
| - 烧结金属摩擦材料 金相检验法 (JB/T 9173-1999) | 【222】烧结金属摩擦材料 金相检验法 |
| - 内燃机进、排气门金相检验（JB/T 6012_2_2008） | 【223】第一级别图 |
|  | 【224】第二级别图 |
| - 弹条金相组织评级图（TB/T 2478-93） | 【225】第一级别图 |
|  | 【226】第一级别图 |
|  | 【227】第一级别图 |
| - 热作模具钢显微组织评级（JB/T 8420-96） | 【228】5CrNiMo钢马氏体评级 |
|  | 【229】5Cr4W5Mo2V钢马氏体评级 |
|  | 【230】3Cr2W8V钢马氏体评级 |
|  | 【231】3Cr3Mo3W2V钢马氏体评级 |
|  | 【232】4Cr5MoSiV钢马氏体评级 |
|  | 【233】4Cr3Mo2NiVNbB钢马氏体评级 |
| - 铝合金晶间腐蚀测定方法（GB/T 7998-2005） | 【234】铝合金晶间腐蚀测定方法 |
| - 金相教学（SS2006） | 【235】金相教学（SS2006-01） |
|  | 【236】还原粉末的金相图谱（SS 2006-03） |
|  | 【237】电解粉末的金相图谱（SS 2006-04） |
|  | 【238】羰基粉末的金相图谱（SS 2006-05） |
|  | 【239】雾化粉末的金相图谱（SS 2006-06） |
|  | 【240】机械破碎粉末的金相图谱（SS 2006-07） |
|  | 【241】包覆粉末的金相图谱（SS 2006-08） |
|  | 【242】其他粉末的金相图谱（SS 2006-09） |
|  | 【243】空隙和石墨图谱（SS 2006-10） |
|  | 【244】珠光体形态图谱（SS 2006-11） |
|  | 【245】渗碳体形态图谱（SS 2006-12） |
|  | 【246】珠光体含量图谱（SS 2006-13） |
|  | 【247】渗碳体含量图谱（SS 2006-14） |
|  | 【248】烧结后的显微组织图谱（SS 2006-15） |
|  | 【249】热处理后的显微组织图谱（SS 2006-16） |
|  | 【250】高速钢的金相图谱（SS 2006-17） |
|  | 【251】后续处理图谱（SS 2006-18） |
|  | 【252】夹杂物图谱（SS 2006-19） |
|  | 【253】缺陷图谱（SS 2006-20） |
|  | 【254】钢基零件图谱（SS 2006-21） |
|  | 【255】触头材料图谱（SS 2006-22） |
|  | 【256】摩擦材料图谱（SS 2006-23） |
| - 通用分析模块 | 【257】孔度组织分析（SS2009-02） |
|  | 【258】单项组织分析（SS2015-01） |
|  | 【259】孔度组织分析（SS2015-02） |
|  | 【260】多项组织分析（SS2006-02） |
|  | 【261】孔度组织分析（SS2015-03） |
|  | 【262】相面积测定-鼠标法（SS2012-02） |
| - Cr12型钢评定方法（JB/T 7713-2007） | 【263】Cr12型钢大块碳化物级别评定方法 |
|  | 【264】Cr12型钢淬火回火马氏体级别评定方法 |
| - 铸铁-石墨显微结构的表示方法(ISO 2008) | 【265】ISO 945-2008(球化率) |
|  | 【266】ISO 945-2008 |
| - 钢中石墨碳标准评级图 （GB/T 13302-91） | 【267】钢中石墨碳标准评级图（GB/T 13302-91） |
| - 铸造高锰钢金相 GB/T 13925-2010 | 【268】显微组织 |
|  | 【269】未溶碳化物的级别 |
|  | 【270】析出碳化物的级别 |
|  | 【271】过热碳化物的级别 |
|  | 【272】夹杂物评级表 |
| - 汽车钢板弹簧金相检验标准（JB 3782-84） | 【273】汽车钢板弹簧金相检验标准 |
| - 钢铁热浸铝工艺及质量检验（JB_T_9206） | 【274】孔隙级别与特征 |
|  | 【275】裂纹级别与特征 |
|  | 【276】扩散型热浸铝层与基体金属界面类型评定法 |
| - 60Si2Mn 钢螺旋弹簧金相检验（JB_T_9129_2000） | 【277】淬火组织评级图 |
|  | 【278】中温回火组织评级图 |
| - 高温用铁素体球墨铸铁受压铸件（ASTM A395/A395M） | 【279】高温用铁素体球墨铸铁受压铸件 |
| - 重载齿轮金相检验（JB/T 6141-1992） | 【280】渗碳层球化处理后金相检验_渗碳层等温球化退火金相组织级别…JB_T_6141.1_1992 |
|  | 【281】渗碳层球化处理后金相检验_渗碳层高温回火金相组织级别 …JB_T_6141.1_1992 |
|  | 【282】渗碳金相检验_马氏体和残留奥氏体级别图…JB_T_6141.3_1992 |
|  | 【283】渗碳金相检验_以网状分布的碳化物级别图…JB_T_6141.3_1992 |
|  | 【284】渗碳金相检验_以粒状块状分布的碳化物级别图…JB_T_6141.3_1992 |
|  | 【285】渗碳金相检验_分散型铁素体的心部组织级别图…JB_T_6141.3_1992 |
|  | 【286】渗碳金相检验_集中型铁素体的心部组织级别图…JB_T_6141.3_1992 |
|  | 【287】渗碳表面碳含量金相判别法_不同渗碳表面碳浓度的金相组织 |
| - 高速工具钢锻件（JB_4290_1999） | 【288】钨系高速工具钢锻件碳化物均匀度评级图 |
|  | 【289】钨系高速工具钢锻件带状碳化物均匀度评级图 |
|  | 【290】钨系高速工具钢锻件弯曲状碳化物均匀度评级图 |
|  | 【291】钨钼系高速工具钢锻件碳化物均匀度评级图 |
|  | 【292】钨钼系高速工具钢锻件带状碳化物均匀度评级图 |
|  | 【293】钨钼系高速工具钢锻件弯曲状碳化物均匀度评级图 |
| - 汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准（QC/T-281-1999） | 【294】汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准_第一级别图 |
|  | 【295】汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准_第二级别图 |
|  | 【296】汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准_第三级别图 |
|  | 【297】汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准_第四级别图 |
|  | 【298】汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准_第五级别图 |
| - 外科植入物用钛及钛合金加工材（GB_T_13810_2017） | 【299】外科植入物用钛及钛合金加工材 |
| - 凿岩机械与气动工具热处理件通用技术条件（JB_T_7161_2011） | 【300】图1_碳素工具钢退火后珠光体组织评级图 |
|  | 【301】图2_碳素工具钢网状碳化物评级图 |
|  | 【302】图3_合金工具钢退火后珠光体组织评级图 |
|  | 【303】图4_合金工具钢网状碳化物评级图 |
|  | 【304】图5_工具钢马氏体评级图 |
|  | 【305】图6_渗碳层马氏体及残余奥氏体评级图 |
|  | 【306】图7_渗碳层块状碳化物评级图 |
|  | 【307】图8_渗碳零件心部铁素体评级图 |
|  | 【308】图9_调质钢普通淬火马氏体评级图 |
|  | 【309】图10_渗碳后网状碳化物评级图 |
|  | 【310】图11_碳氮化合物评级图 |
|  | 【311】图12_碳氮共渗针状马氏体及残余奥氏体评级图 |
|  | 【312】图13_碳氮共渗心部铁素体评级图 |
|  | 【313】图14_渗层黑色组织评级图 |
|  | 【314】有效硬化层深度的检验 |
| - 高碳铬不锈轴承钢（GB/T 3086-2008） | 【315】第一级别图 中心疏松 |
|  | 【316】第二级别图 一般疏松 |
|  | 【317】第三级别图 锭型偏析 |
|  | 【318】第四级别图 氧化物 |
|  | 【319】第五级别图 硫化物 |
|  | 【320】第六级别图 点状不变形夹杂物 |
|  | 【321】第七级别图 显微孔隙 |
|  | 【322】第八级别图 孪晶状碳化物 |
| - 滚动轴承_零件渗碳热处理_技术条件（JB/T 8881-2011） | 【323】渗碳表层粗大碳化物深度测量图 |
|  | 【324】第一级别图_渗碳表层粗大碳化物 |
|  | 【325】第二级别图_渗碳层网状碳化物 |
|  | 【326】第三级别图_渗碳一次淬火后高温回火的渗碳层显微组织 |
|  | 【327】第四级别图_渗碳一次淬、回火后的渗碳层显微组织 |
|  | 【328】第五级别图_渗碳二次淬、回火后的渗碳层显微组织 |
|  | 【329】第六级别图_心部显微组织 |
| - 铁铸件中石墨显微结构评定试验方法（ASTM A247-19） | 【330】GRAPHITE FORM TYPE |
|  | 【331】GRAPHITE FLAKE TYPE CHART |
|  | 【332】GRAPHITE SIZE |
|  | 【333】NODULARITY RATING |
|  | 【334】PEARLITE RATING |
|  | 【335】CARBIDE RATING |
|  | 【336】NODULE COUNT |
| - 高温用铁素体可锻铁保压铸件的标准规范（ASTM A395/A 395M-99） | 【337】高温用铁素体可锻铁保压铸件的标准规范 |
| - 钛及钛合金术语金相图谱（GB 8577-88） | 【338】钛及钛合金术语金相图谱 |
| - 0Cr17Ni4Cu4Nb(17-4PH)马氏体沉淀硬化不锈钢金相检验（CB/T 1209-1992） | 【339】显微组织 |
|  | 【340】晶粒度 |
|  | 【341】铁素体含量 |
| - 等温淬火球墨铸铁件 （GB/T 24733-2009） | 【342】等温淬火球墨铸铁件 |
| - 内燃机筒体铸造活塞环金相检验标准（GB_3509_1983） | 【343】石墨评级标准 |
|  | 【344】磷共晶分布评级标准 |
|  | 【345】磷共晶大小评级标准 |
|  | 【346】复合物评级标准 |
|  | 【347】游离铁素体评级标准 |
|  | 【348】珠光体评级标准 |
| - 双重晶粒度表征与测定方法（GB/T 24177-2009） | 【349】珠光体评级标准 |
| - 内燃机筒体铸造活塞环金相检验标准（GB/T 6290-2007） | 【350】石墨评级标准 |
|  | 【351】磷共晶分布评级标准 |
|  | 【352】磷共晶大小评级标准 |
|  | 【353】复合物评级标准 |
|  | 【354】游离铁素体评级标准 |
|  | 【355】珠光体评级标准 |
| - 内燃机活塞环金相检验标准（GB/T 6016.4-2008） | 【356】石墨评级标准 |
|  | 【357】碳化物和磷共晶的评级 |
|  | 【358】游离铁素体评级标准 |
| - 钨、钼及其合金的烧结坯条、棒材晶粒度测试方法（GB-T 4197-1984） | 【359】晶粒度测试方法（面积法） |
|  | 【360】晶粒度测试方法（切割线法） |
| - 球墨铸铁分类（ISO_1083_2004） | 【361】球墨铸铁分类 |
| - 硬质钨金微观结构的金相测定方法（ASTM_B657_1992） | 【362】硬质钨金微观结构的金相测定方法 |
| - ZG230-450 铸钢金相检验（TB/T 2450-1993） | 【363】铸态组织 |
|  | 【364】残余铸态组织 |
|  | 【365】遗传影响组织 |
|  | 【366】正火组织 |
|  | 【367】堆垛正火组织 |
|  | 【368】退火组织 |
|  | 【369】回火程度 |
|  | 【370】晶粒度标准评级图 |
| - 铸钢中非金属夹杂物金相检验 （TB/T 2451-1993） | 【371】夹杂物类型 |
|  | 【372】Ⅱ型夹杂物分级图 |
|  | 【373】Ⅰ型和Ⅲ型夹杂物分级图 |
|  | 【374】Ⅳ型夹杂物分级图 |
| - 高温合金低倍、高倍组织标准评级图谱 （GBT 14999.5-1994） | 【375】高温合金棒材纵向低倍组织评级图 |
|  | 【376】高温合金棒材纵向断口评级图 |
|  | 【377】高温合金纯洁度评级图 |
|  | 【378】晶粒度带状组织评级图 |
| - 铜鉻电触头技术条件JB_T_7098_2002 | 【379】铜鉻电触头技术条件 |
| - 钢铁零件渗金属层金相检验方法JB_T_5069_2007 | 【380】钢铁零件渗金属层金相检验方法 |
| - 工具钢和轴承钢.用标准显微照相确定碳化物分布的显微照相法ISO_5949_1983 | 【381】工具钢和轴承钢.用标准显微照相确定碳化物分布的显微照相法 |
| - 中、大功率柴油机离心铸造气缸套金相检验CBT 3903-1999 | 【382】中、大功率柴油机离心铸造气缸套金相检验_硬化相评级级别图 |
| - 评估钢样品脱碳层深度的试验方法ASTM_E1077_14 | 【383】评估钢样品脱碳层深度的试验方法 |
| - 金属和氧化物覆盖层- 厚度测量-显微镜法GB_T_6462_2005/ISO1463:2003 | 【384】金属和氧化物覆盖层- 厚度测量-显微镜法 |
| - 钢.脱碳层的测定ISO_3887_2003 | 【385】钢.脱碳层的测定 |
| - 定量评定钢中显微带状组织 ASTM_E1268_01 | 【386】定量评定钢中显微带状组织 |
| - 钢件渗碳淬火回火金相检验 （GB_T_25744_2010） | 【387】马氏体级别评定 |
|  | 【388】残留奥氏体的级别评定 500X |
|  | 【389】残留奥氏体的级别评定 1000X |
|  | 【390】碳化物级别图 |
|  | 【391】内氧化形貌 |
|  | 【392】心部组织级别图 |
| - 内燃机 连杆螺丝 金相检验 （JB/T 8837-2000） | 【393】内燃机 连杆螺丝 金相检验_第一级别图 |
|  | 【394】内燃机 连杆螺丝 金相检验_第二级别图 |
|  | 【395】内燃机 连杆螺丝 金相检验_第三级别图 |
| - 用系统人工点计数法测定体积分数的试验方法（ASTM_E562） | 【396】用系统人工点计数法测定体积分数的试验方法 |
| - 铁路用整体辗钢轮（GB_8601_1988） | 【397】车轮钢低倍组织缺陷评级图谱_一般疏松 |
|  | 【398】车轮钢低倍组织缺陷评级图谱_中心疏松 |
|  | 【399】车轮钢低倍组织缺陷评级图谱_偏析 |
|  | 【400】车轮钢低倍组织缺陷评级图谱_非金属夹杂物_轮辋 |
|  | 【401】车轮钢低倍组织缺陷评级图谱_非金属夹杂物_轮毂 |
|  | 【402】车轮钢低倍组织缺陷评级图谱_异金属夹杂物 |
|  | 【403】整轧车轮和轮箍非金属夹杂物显微评定法_条状氧化物 |
|  | 【404】整轧车轮和轮箍非金属夹杂物显微评定法_点状氧化物 |
|  | 【405】整轧车轮和轮箍非金属夹杂物显微评定法_脆性硅酸盐 |
|  | 【406】整轧车轮和轮箍非金属夹杂物显微评定法_塑性硅酸盐 |
|  | 【407】整轧车轮和轮箍非金属夹杂物显微评定法_不变形硅酸盐 |
|  | 【408】整轧车轮和轮箍非金属夹杂物显微评定法_硫化物 |
|  | 【409】整轧车轮和轮箍非金属夹杂物显微评定法_条状氮化物和碳氮化物 |
|  | 【410】整轧车轮和轮箍非金属夹杂物显微评定法_点状氮化物的碳氮化物 |
|  | 【411】整轧车轮和轮箍非金属夹杂物显微评定法_氮化铝 |
| - 机车车辆用低合金铸钢金相组织检验图谱-第1部分（TB_3212_1_2009） | 【412】B级铸钢、B+级铸钢_铸态组织 |
|  | 【413】B级铸钢、B+级铸钢_残余铸态组织 |
|  | 【414】B级铸钢、B+级铸钢_正火组织 |
|  | 【415】B级铸钢、B+级铸钢_堆垛正火组织 |
| - 机车车辆用低合金铸钢金相组织检验图谱-第2部分（TB_3212_2_2009） | 【416】C级铸钢_铸态组织 |
|  | 【417】C级铸钢_残余铸态组织 |
|  | 【418】C级铸钢_（正火+回火）组织 |
| - 机车车辆用低合金铸钢金相组织检验图谱-第3部分（TB_3212_3_2009） | 【419】E级铸钢_残余铸态组织 |
|  | 【420】E级铸钢_调质组织 |
| - 铁路用徽合金化钢魏氏组织金相检验图谱（TB_3239_2010） | 【421】魏氏组织评级图的分级说明 |
| - 机车牵引用渗碳硬齿轮金相检验标准 （TB_2254_1991） | 【422】碳化物 |
|  | 【423】马氏体及残余奥氏体 |
|  | 【424】表面内氧化层深度 |
|  | 【425】表面脱碳层深度 |
|  | 【426】心部组织 |
| - 高磷铸铁金相 （TB_2255_1991） | 【427】石墨分布形状 |
|  | 【428】石墨长度 |
|  | 【429】珠光体片间距 |
|  | 【430】铁素体数量 |
|  | 【431】磷共晶数量 |
|  | 【432】磷共晶网孔断续状况 |
|  | 【433】磷共晶分布形状 |
|  | 【434】磷共晶类型 |
|  | 【435】金相的异常组织 |
| - 高温合金试验方法 (GB/T 14999.4-2012) | 【436】条带晶粒组织的标准评级图 |
|  | 【437】条带双重晶粒组织模拟图片及结果表示示例 |
|  | 【438】A类一次碳化物标准评级图 |
|  | 【439】B类一次碳化物标准评级图 |
| - 硬质合金孔隙度和非化合碳的金相测定(GB/T3489-2015) | 【440】A类表观孔隙度 X 100 |
|  | 【441】A类表观孔隙度 X 200 |
|  | 【442】B类表观孔隙度 X 100 |
|  | 【443】非化合碳 X 100 |
| - 内燃机铸造铜铅合金轴瓦金相检验（JB/T 9749-1999） | 【444】点、块状组织级别图 |
|  | 【445】枝晶状组织级别图 |
|  | 【446】网状组织级别图 |
|  | 【447】接合层级别图 |
| - 变形铝及铝合金制品组织检验方法_第2部分_低倍组织检验方法（GB/T 3246.2-2012） | 【448】具有等轴晶粒的试样 |
|  | 【449】铸轧板（带）的晶粒度 |
|  | 【450】疏松 |
|  | 【451】非金属夹杂 |
|  | 【452】外来金属夹杂及白斑 |
|  | 【453】氧化膜 |
|  | 【454】初晶 |
|  | 【455】羽毛状晶 |
|  | 【456】光亮晶粒 |
|  | 【457】气孔 |
|  | 【458】冷隔 |
|  | 【459】铸造裂纹 |
|  | 【460】板材分层 |
|  | 【461】缩尾 |
|  | 【462】成层 |
|  | 【463】挤压裂纹 |
|  | 【464】淬火裂纹 |
|  | 【465】粗晶环 |
|  | 【466】焊合不良 |
|  | 【467】铸造裂纹 |
|  | 【468】压折 |
|  | 【469】流纹不顺 |
|  | 【470】裂口 |
|  | 【471】纵向裂纹 |
| - 高温合金铸件晶粒度、一次枝晶间距和显微疏松测定方法（GB/T 14999.7-2010） | 【472】宏观平均晶粒度_截点法 |
|  | 【473】宏观平均晶粒度_比较法 |
|  | 【474】显微平均晶粒度_截点法 |
|  | 【475】一次枝晶间距测定方法 |
|  | 【476】显微疏松测定方法 |
| - 变形铝及铝合金铸锭及加工产品缺陷（GB/T 26492-2011） | 【477】第1部分:铸锭缺陷 |
|  | 【478】第2部分:铸轧带材缺陷 |
|  | 【479】第3部分:板、带缺陷 |
|  | 【480】第4部分:铝箔缺陷 |
|  | 【481】第5部分:管材、棒材、型材、线材缺陷 |
| - 硬质合金表面孔隙率的试验方法（ASTM_B276） | 【482】图1_类型A_表观孔隙度 |
|  | 【483】图2_类型B_表观孔隙度 |
|  | 【484】图3_非化合碳 |
|  | 【485】图4_非化合碳 |
| - 工具热处理金相检验（JB_T_9986_2013） | 【486】第一级别_GB/T 6394-2002 晶粒号示意图 |
|  | 【487】第二级别_W-Mo 系高速钢晶粒度级别图 |
|  | 【488】第三级别_W-Mo 系高速钢过热程度合格级别图 |
|  | 【489】第四级别_W-Mo 系高速钢直径小于等于120mm规格刃具产品回火程度级别图 |
|  | 【490】第五级别_W-Mo 系高速钢直径大于120mm规格刃具产品回火程度级别图 |
|  | 【491】第六级别_W 系高速钢晶粒度级别图 |
|  | 【492】第七级别_W 系高速钢过热程度合格级别图 |
|  | 【493】第八级别_W 系高速钢直径小于等于120mm规格刃具产品回火程度级别图 |
|  | 【494】第九级别_W 系高速钢直径大于120mm规格刃具回火程度级别图 |
|  | 【495】第十级别_粉末高速钢过热程度合格级别图 |
|  | 【496】第十一级别_低合金高速钢晶粒度级别图 |
|  | 【497】第十二级别_低合金高速钢过热程度级别图 |
|  | 【498】第十三级别_低合金高速钢回火程度级别图 |
|  | 【499】第十四级别_合金工具钢淬火马氏体级别图（表5） |
|  | 【500】第十五级别_合金工具钢回火马氏体级别图（表5） |
|  | 【501】第十六级别_碳素工具钢淬火马氏体级别图（表5） |
|  | 【502】第十七级别_碳素工具钢回火马氏体级别图（表5） |
|  | 【503】第十八级别_不锈钢淬火马氏体级别图，500X(油冷却) （表7） |
|  | 【504】第十九级别_轴承钢回火马氏体级别图（表8） |
| - 铝及铝合金挤压棒材GB/T 3191-1998 | 【505】低倍组织（4.5） |
| - 铝及铝合金热挤压管 第1部分 无缝圆管 GB/T_4437-1-2000 | 【506】低倍组织（3.7） |
| - 内燃机 稀土共晶铝硅合金活塞金相 JB/T 8892-2011 | 【507】内燃机稀土共晶铝硅合金活塞金相 |
| - 汽车发动机镶圈活塞金相QC_T_275_2008 | 【508】钠锶类变质的铝硅共晶合金 |
|  | 【509】磷变质铝硅共晶合金 |
|  | 【510】鱼骨状铁相夹杂物 |
|  | 【511】针状铁相夹杂物 |
|  | 【512】耐磨圈的显微组织_石墨 |
|  | 【513】耐磨圈的显微组织_基体组织 |
|  | 【514】耐磨圈的显微组织_铝铁合金层 |
| - 汽车、摩托车发动机铸造铝活塞 金相检验 （QC_T_553_2008） | 【515】分散性孔洞评定 |
|  | 【516】集中性孔洞评定 |
|  | 【517】钠锶类变质的铝硅共晶合金显微组织评定 |
|  | 【518】磷变质的铝硅共晶合金显微组织评定 |
|  | 【519】铝硅铜镁共晶合金显微组织评定 |
|  | 【520】鱼骨状铁相夹杂物显微组织评定 |
|  | 【521】针状铁相夹杂物显微组织评定 |
| - 内燃机铝活塞奥氏体铸铁镶圈金相检验 （JB_T_10407_2004） | 【522】石墨形态大小 |
|  | 【523】碳化物 |
| - 内燃机钒钛铸铁气缸套金相检验标准 JB_NQ_100_86 | 【524】石墨评级 |
|  | 【525】钒钛碳氧化物评级 |
|  | 【526】磷共晶或磷共晶复合物分布评级 |
|  | 【527】磷共晶或磷共晶复合物大小评级 |
|  | 【528】游离渗碳体评级 |
|  | 【529】游离铁素体评级 |
| - 滑动轴承用铝锡合金-钢带复合 GB_T_19435_2004 | 【530】偏析 |
|  | 【531】锡条 |
|  | 【532】疏松 |
|  | 【533】氧化物夹杂 |
|  | 【534】复合线缺陷 |
| - 工模具钢（GB_T_1299_2014） | 【535】第一级别图_中心疏松 |
|  | 【536】第一级别图_锭型偏析 |
|  | 【537】第二级别图_合金工具钢珠光体组织 |
|  | 【538】第二级别图_非合金工具钢珠光体组织 |
|  | 【539】第三级别图_合金工具钢网状碳化物组织 |
|  | 【540】第三级别图_非合金工具钢网状碳化物组织 |
| - 热作模具钢热疲劳试验方法（GB_T_15824_2008） | 【541】热作模具钢热疲劳试验方法 |
| - 高速工具钢（GB/T 9943-2008） | 【542】钨系高速工具钢大块角状碳化物评级图A列 |
|  | 【543】钨系高速工具钢大块角状碳化物评级图B列 |
|  | 【544】钨钼系高速工具钢大颗粒碳化物评级图 |
| - 铁道用碳素钢锻件（TB/T 2944-1999） | 【545】铁道用碳素钢锻件 |
| - 奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感性检测规程（ASTM_A262_2015） | 【546】浸蚀组织分级 |
|  | 【547】弯曲区 |
| - 铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法 （GB_T_1954_2008） | 【548】铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法 |
| - 合金灰铸铁单体铸造活塞环金相检验（TB_T_2448_93） | 【549】6.1石墨的类型与长度 |
|  | 【550】6.2.1铌化合物的金相特征 |
|  | 【551】6.2.2铌化合物粒径 |
|  | 【552】6.2.3铌化合物密度 |
|  | 【553】6.3磷共晶网孔 |
|  | 【554】6.4磷共晶块度 |
|  | 【555】6.5复合磷共晶中的碳化物块度 |
|  | 【556】6.6铁素体数量 |
| - 铸造黄铜金相（JB/T 5108-2018） | 【557】α相的分级和评级图 |
|  | 【558】晶粒度的分级和评级图 |
| - 钛及钛合金术语和金相图谱 （GB/T 6611-2008） | 【559】钛及钛合金术语和金相图谱 |
| - 硬质合金--显微结构的金相测定（ISO 4499-2016） | 【560】图1 |
|  | 【561】图2 |
|  | 【562】图3 |
|  | 【563】图4 |
|  | 【564】图5 |
|  | 【565】图6 |
| - 滚动轴承_高碳铬轴承钢零件热处理技术条件（GB_T_34891_2017） | 【566】第一级别图_退火组织 |
|  | 【567】第二级别图_淬回火马氏体组织 |
|  | 【568】第三级别图_淬回火屈氏体组织 |
|  | 【569】第四级别图_网状碳化物 |
|  | 【570】第五级别图_贝氏体淬火组织 |
| - 钢筋混凝土用钢（GB/T 1499.2-2018） | 【571】第2部分：热轧带肋钢筋 |
| - 不锈钢中α-相面积含量金相测定法（GB/T 13305-2008） | 【572】不锈钢中α-相面积含量金相测定法A |
|  | 【573】不锈钢中α-相面积含量金相测定法B |